|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **сырье:** |  | кг |
| 1 | Цемент |  | 180 |
| 2 | песок |  | 743.23 |
| 3 | известь |  | 60 |
| 4 | Dairen 3510 |  | 15 |
| 5 | Meilose PMK 40Z |  | 1 |
| 6 | starpol 136 |  | 0.6 |
| 7 | agocel S2000 |  | 0.07 |
| 8 | Berolan lp W-1 |  | 0.1 |