|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cырье: |  |  |
| 1 | Гипс Г-6 | кг | 96-96.6 |
| 2 | Известь | кг | 1.5-2 |
| 3 | Перлит | кг | 1-1.2 |
| 4 | крахмал | кг | 0.01-0.02 |
| 5 | пенообразователь | кг | 0.02-0.03 |
| 6 | Метилоцелюлоза | кг | 0.14-0.11 |
| 8 | Замедлитель схватывания | кг | 0.12-0.15 |
| 9 | Раздвижка слоков |  | 0.01-0.02 |