|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **сырье:** |   |  кг |
| 1 | Цемент |   | 180 |
| 2 | песок |   | 743.23 |
| 3 | известь |   | 60 |
| 4 | Dairen 3510 |   | 15 |
| 5 | Meilose PMK 40Z |   | 1 |
| 6 | starpol 136 |   | 0.6 |
| 7 | agocel S2000 |   | 0.07 |
| 8 | Berolan lp W-1 |   | 0.1 |