|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
|  | **Затраты на сырье:** |  |  |
| 1 | Цемент |  | 180 |
| 2 | песок |  | 696.6 |
| 3 | известь |  | 30 |
| 4 | Мука известняковая |  | 70 |
| 5 | перлит |  | 20 |
|  | Meilose PMK 70Z |  | 0.6 |
| 6 | Meilose gMc 5213 |  | 0.7 |
| 7 | Berolan lp W-1 |  | 0.1 |
| 8 | ligafob 50 |  | 2 |