|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Сырье:** |  **Количество** |
| 1 | Гипс Г-6 | 78.5 |
| 2 | Известь | 1.3-1.5 |
| 3 | крахмал | 0.01-0.02 |
| 4 | порообразователь | 0.02-0.03 |
| 5 | метилоцелюлозы | 0.09-0.1 |
| 6 | Отодвижка сроков | 0.02 |
| 7 | Замедлитель  | 0.07-0.1 |
| 8 | Песок кварцевый | 20 |